附件（一）：

耐火砖性能指标

一、技术要求

1、形状及尺寸

砖的形状及尺寸严格按设计院有限公司提供的5000t/d熟料生产线砖型图制作，砖型图由买方到设计院购买（费用包含在合同总价中）。砖的小头注上标记，并在小头打上需方砖型符号的印章，根据需要在侧面贴控制膨胀缝的硬纸板。

2、各类砖的理化指标应符合下表中的规定

表一：直接结合镁铬砖理化指标：

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| MgO（%） | ≥75 |
| SiO2（%） | ≤2.5 |
| Cr2O3(%) | ≥9 |
| 显气孔率（%） | ≤18 |
| 常温耐压强度（MPa） | ≥45 |
| 0.20Mpa荷重软化开始温度（℃） | ≥1680 |
| 热震稳定性, 1100 ℃～水冷次数 | ≥5 |
| 热膨胀率(%) 1000 ℃典型值 | ≤1.20 |
| 体积密度(g/cm3) | ≥3.00 |

注：该产品实际使用时间必须保证十个月以上，使用时间从负荷生产开始计算。

卖方承诺：若此直接结合镁铬砖在正常使用的情况下,在10个月内出现质量问题,卖方负责免费再供应一套。

表二：硅莫砖1680的理化指标应符合表一中的规定

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| AL2O3（%） | ≥65 |
| 显气孔率（%） | ≤20 |
| 常温耐压强度（MPa） | ≥110 |
| 抗折强度(MPa) | ≥15 |
| 耐火度（℃） | ≥1790 |
| 荷重软化温度（℃） | ≥1680 |
| 热震稳定性, 1100 ℃～水冷次数 | ≥12 |
| 导热系数（w/m.k），300±25℃ | 1.0～1.2 |
| 体积密度(kg/m3) | ≥2.65 |
| 耐磨系数(CC) | ≥7.8 |

硅莫砖使用周期≥12个月，使用时间从负荷生产开始计算；.

卖方承诺：若此硅莫砖在正常使用的情况下，12个月之内出现质量问题,卖方负责免费再供应一套硅莫砖。.

表三、硅莫砖1650的理化指标应符合表一中的规定

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| AL2O3（%） | ≥63 |
| 显气孔率（%） | ≤20 |
| 常温耐压强度（MPa） | ≥100 |
| 抗折强度(MPa) | ≥15 |
| 耐火度（℃） | ≥1790 |
| 荷重软化温度（℃） | ≥1650 |
| 热震稳定性, 1100 ℃～水冷次数 | ≥12 |
| 导热系数（w/m.k），300±25℃ | 1.0～1.2 |
| 体积密度(kg/m3) | ≥2.6 |
| 耐磨系数(CC) | ≥8.2 |

硅莫砖使用周期≥12个月，使用时间从负荷生产开始计算；.

卖方承诺：若此硅莫砖在正常使用的情况下，12个月之内出现质量问题,卖方负责免费再供应一套硅莫砖。.

表四、硅莫砖1450的理化指标应符合表一中的规定

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| AL2O3（%） | ≥60 |
| 显气孔率（%） | ≤20 |
| 常温耐压强度（MPa） | ≥80 |
| 抗折强度(MPa) | ≥12 |
| 耐火度（℃） | ≥1790 |
| 荷重软化温度（℃） | ≥1450 |
| 热震稳定性, 1100 ℃～水冷次数 | ≥12 |
| 导热系数（w/m.k），300±25℃ | 1.0～1.2 |
| 体积密度(g/cm3) | ≥2.55 |
| 耐磨系数(CC) | ≥9.2 |

硅莫砖使用周期≥24个月，使用时间从负荷生产开始计算；.

卖方承诺：若此硅莫砖正常使用的情况下,在24个月之内出现质量问题,卖方负责免费再供应一套硅莫砖。.

表五、高荷软磷酸盐砖的理化指标应符合表一中的规定

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| AL2O3（%） | ≥75 |
| Fe2O3（%） | ≤2.0 |
| 显气孔率（%） | ≤18 |
| 常温耐压强度（MPa） | ≥80 |
| 抗折强度(MPa) | ≥15 |
| 耐火度（℃） | ≥1790 |
| 0.2MPa荷重软化开始温度（℃） | ≥1500 |
| 热震稳定性, 1100 ℃～水冷次数 | ≥15 |
| 体积密度(kg/m3) | ≥2.8 |
| 耐磨系数(CC) | ≥8.2 |

高荷软磷酸盐砖使用周期≥24个月，使用时间从负荷生产开始计算；.

卖方承诺：若此高荷软磷酸盐砖正常使用的情况下,在24个月之内出现质量问题,卖方负责免费再供应一套高荷软磷酸盐砖。.

表六、 抗剥落高铝砖的理化指标应符合表一中的规定

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| AL2O3（%） | ≥70 |
| 耐火度（℃） 不低于 | ≥1790 |
| 0.20MPa荷重软化温度(℃) | ≥1480 |
| 常温耐压强度(MPa) | ≥60 |
| 热震稳定性, 1100 ℃～水次数 | ≥25 |
| 重烧线变化(%) 1450℃ 2h | ≤+0.2 |
| 显气孔率(%) | ≤22 |
| 体积密度(g/cm3) | ≥2.6 |

抗剥落高铝砖使用周期≥24个月，使用时间从负荷生产开始计算；.

卖方承诺：若此抗剥落高铝砖正常使用的情况下,在24个月之内出现质量问题,卖方负责免费再供应一套抗剥落高铝砖。

表七、高强耐碱砖的理化指标应符合表一中的规定

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| AL2O3（%） | 25～30 |
| Fe2O3（%） | ≤2.0 |
| SiO2（%） | 65～70 |
| 耐火度（℃） | ≥1600 |
| 0.20MPa荷重软化温度（℃） | ≥1300 |
| 常温耐压强度（MPa） | ≥60 |
| 显气孔率（%） | ≤20 |
| 体积密度（g/cm3） | ≥2.20 |
| 热膨胀率（900℃）（%） | ≤0.7 |
| 耐碱性（1100℃ 24h） | 合格 |
| 导热系数 350±25℃ (w/m.k) | ≤1.28 |
| 热震稳定性(次)( 1100℃~水冷) | ≥10 |

高强耐碱砖使用时间不少于36个月，使用时间从负荷生产开始计算.

卖方承诺：若此高强耐碱砖正常使用的情况下,在36个月之内出现质量问题,卖方负责免费再供应一套高强耐碱砖。

3、砖的尺寸允许偏差和外形应符合表二中的规定

表二：尺寸允许偏差和外形要求

单位：mm

| 项 目 |  |  |  | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸允许偏差 | 尺寸≤200 |  |  | ±1.5 |
|  | 尺寸201～300 |  |  | ±1.5 |
|  | 尺寸＞300 |  |  | ±4 |
| 扭 曲 |  | 长度≤300 | 不大于 | 1.5 |
|  |  | 长度301～400 |  | 2 |
|  |  | 长度＞400 |  | 4 |
| 缺 角 深 度 |  |  |  | 5 |
| 缺 棱 深 度 |  |  |  | 5 |

熔洞与裂纹不准有。

4、说明该砖采用湿砌或干砌。

三、试验方法：

- 砖的检验制度按GB/T 7321-2004《致密定型耐火制品试验的制样规定》进行；

- 耐火砖砖化学分析按GB/T 5070-85《镁铬质耐火材料化学分析方法》及GB/T6900-86《粘土、高铝质耐火材料化学分析方法》进行；

- 荷重软化温度的检验按YB370-1995《耐火制品荷重软化温度试验方法》进行；

- 显气孔率的检验按GB/T 2997-2000《致密定型耐火制品显气孔率、吸水率、体积密度和直气孔率试验方法》进行；

- 常温耐压强度的检验按GB/T 5072-1998《致密定型耐火制品常温耐压强度试验方法》进行；

- 热震稳定性的检验按YB376.1-1995《耐火制品热震稳定性的检验方法（水急冷法）》进行；

- 热膨胀率的检验按GB/T 7320-2000《耐火制品热膨胀试验方法》进行；

- 耐火砖的外形、尺寸及断面的检验按GB/T10326-2001《耐火制品尺寸、外观及断面的检查方法》进行。

- 耐火砖的抽样与验收按GB/T10325-2001《定形状耐火制品抽样验收规则》进行；

10、耐火砖的耐火度的检验按GB/T7322-1997《耐火材料、耐火度试验方法》进行。

四、砖的包装要求

砖采用木托盘包装，砖与砖之间用瓦楞板纸、角纸衬垫，砖摆放整齐后套上防潮塑料薄膜，再用三合板外罩，用八根角铁包角，用钢带纵四横三共七道捆扎；每箱标明商标及防潮、防倒等标志，四壁印刷必须用油漆按下表有关内容：

| 收货单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  | 砖形符号 |  |  |
| 砖型尺寸 | (h×a/b×l) | 单重kg |  |  |
| 数量 | 块 | 毛重kg |  |  |
| 体积 | M3/箱 | 净重kg |  |  |
| 箱形尺寸 | 长×宽×高= |  |  |  |
| 出厂日期 | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产厂家 | 电 话 |  |  |  |

火泥采用双层塑编织袋外加吨袋包装。

五、堆放、取样、验收、保管和运输规则：

按GB/T10325-2001《定形状耐火制品抽样验收规则》进行。

六、配用耐火泥和插缝砖

耐火泥和插缝砖质量由卖方保证，出浆率100%，按所供产品现场实际用量为准。

七、生产厂家须提供的资料

产品发出时必须附有：

1、砖的理化指标和试验方法           6份

2、砖型图及尺寸                     6份

3、施工指导书                       6份

4、产品装箱单                       4份

5、产品合格证                       4份

6、质保书                           4份